가설기자재 점검 메뉴얼

2003. 10.

	노 동 부
	Ministry of Lbor

- 목 차 -

1. 가설기자재 점검사항  ------------ 1

가. 제조업체

나. 건설현장

2. 품목별 CHECK LIST  ---------- 2

3. 재사용 가설기자재 자율등록제--- 25

1. 가설기자재 점검사항

가. 제조업체

o 검정품 생산 관련원자재 구입내역서(Mill Test Report)

o 성능검정 합격증

o 완제품에 대한 성능검정 규격 일치여부(품목별 CHECK LIST 참조)

나. 건설현장

o 구입□사용중인 자재의 성능검정 합격제품  여부확인

o 제품의 합격표시 상태 점검(□안□, 생산년도, 업체명 등)

안	제조년도, 상하반기
	제조자명

o 성능검정 합격증 사본과 구매 제품의 관련서류의 일치 여부확인(송장, 거래명세서)

o 중고가설재인 경우는 등록업체 등록증 사본 및 스티커 부착상태 확인

2. 품목별 CHECK LIST

※ CHECK LIST 제외품목

보조지주, 달기틀, 외줄비계용 작업대 및 그 지지철물, 달기체인, 선반지주, 주틀의 암록, 리프트승강구 안전문(미닫이식)

업 체 명		점검일자
품 목 명	파이프 서포트

1. 외관

2. 구 조

구분	점검항목			점검결과			비고
				시료1		시료2
외관	합격 각인□안□은 표시되어 있는가
구조	내관과 지지부분 파이프 겹침길이		280mm (최대사용길이 가2,500mm 미만 일때 150mm) 이상
	외관	재 질	SPS400이상(원자재구입내역서 확인)
		바깥지름	60.5□0.3mm 이상
		두 께	2.3□0.3mm 이상
	내관	재 질	SPS500이상(원자재구입내역서 확인)
		바깥지름	48.6□0.3mm 이상
		두 께	2.5□0.3mm 이상
	암나사부 길이		30mm 이상
	지지핀의 지름		11.0mm 이상
	받이판	두 께	5.4mm 이상
		볼트구멍	□12mm 이상 4개
		못 구 멍	□4mm 이상 2개

업 체 명		점검일자
품 목 명	주 틀

1. 외관

2. 구조

구분	점검항목		기 준 치	점 검 결 과		비 고
				시료1	시료2
외관	각 부분은 현저한 손상, 변형, 또는 부식이 없을 것
	합격 각인□안□은 표시되어 있는가
구조	폭 (mm)		400 이상 1,250 이하
	높이 (mm)		2,000 (간이틀 1,800) 이하
	기둥재	바깥지름	□42.4mm 이상
		관 두 께	2.2mm 이상
	횡가재	바같지름	□42.4mm 이상
		관 두 께	2.2mm 이상
	보강재	바깥지름	□26.9mm 이상
		관 두 께	1.7mm 이상
	교차 가새핀	바깥지름	□13.0mm 이상 (탈락방지 기능이 있을 것)
		연직방향 붙이는 간격	1,200mm 이상 1,300mm 이하

업 체 명		점검일자
품 목 명	교 차 가 새

1. 외관

2.구조

구분	점검항목		기 준 치	점 검 결 과		비 고
				시료1	시료2
외관	각 부분은 현저한 손상, 변형, 또는 부식이 없을 것
	합격 각인□안□은 표시되어 있는가
구조	가새재	바깥지름	□21.4mm 이상
		두 께	1.7mm 이상
	양단부 핀구멍		□15.0mm 이하
	힌지핀의 지름		□6.8mm 이상
	핀구멍 중심간의 거리		2,300mm 이하

업 체 명		점검일자
품 목 명	띠장틀

1. 외관

2. 구조

구분	점검□항목		기 준 치	점 검 결 과		비 고
				시료1	시료2
외관	각 부분은 현저한 손상, 변형, 또는 부식이 없을 것
	합격 각인□안□은 표시되어 있는가
구조	조임철물 중심간의 거리		1,850mm 이하
	양띠장재 중심간의 거리		400mm 이상, 1,100mm 이하
	띠장재	바깥지름	□42.4mm 이상
		관 두 께	2.2mm 이상
	버팀재	바같지름	□33.7mm 이상
		관 두 께	2.0mm 이상
	조임철물의 판두께		7.2mm 이상
	조임철물에는 주틀의 횡가재로 부터의 이탈방지 기능이 있을 것

업 체 명		점검일자
품 목 명	작업대

1. 외관

2.구조

구분	점검항목		기 준 치	점 검 결 과		비 고
				시료1	시료2
외관	각 부분은 현저한 손상, 변형, 또는 부식이 없을 것
	합격 각인□안□은 표시되어 있는가
구조	2개이상 바닥재간의 간격		30mm이하
	조임철물 중심간의 긴쪽방향의 거리		1,850mm이하
	바닥재의폭 (2개이상의 경우 바닥재의폭및 간격 합한길이)		240mm이상, 500mm이하
	강판재 바닥재의 판두께		1.1mm이상
	조임철물은 수평재 또는 보재에 용접, 리벳등으로 접합시킨 것
	조임철물의 판두께	단판형	7.2mm이상
	조임철물에는 주틀의 횡가재에서의 부상 방지등을 위한 이탈방지 기능이 있을 것

업 체 명		점검일자
품 목 명	단관비계용 강관

1. 외관

2. 구조

구분	점검항목		기 준 치	점 검 결 과		비 고
				시료1	시료2
외관	각 부분은 현저한 손상, 변형, 또는 부식이 없을 것
	합격 각인□안□은 표시되어 있는가
구조	파이프의 재질 SPS500 또는 SGH50적합하거나 그 이상 (원자재 구입내역서 확인)
	바같지름	□48.3mm이상
	두 께	2.2mm 이상

업 체 명		점검일자
품 목 명	이동식 비계용 주틀 및 각륜

1. 외관

2. 구조

구분	점검항목			기 준 치	점 검 결 과		비 고
					시료1	시료2
외관	각 부분은 현저한 손상, 변형, 또는 부식이 없을 것
	합격 각인□안□은 표시되어 있는가
구조	주틀	양기둥재 중심간의 거리		1200mm 이상, 1600mm이하
		기둥재의 길이		900mm 이상, 1700mm 이하
		기둥재 및 횡가재	바깥지름	□42.4mm 이상
			두께	2.1mm 이상
		보강재	바같지름	□26.9mm 이상
			두께	1.7mm 이상
		보강재 및 횡가재	길이	300mm 이상
			간격	400mm 이하의 같은 간격
	각륜	주축중 주틀이 각주에 삽입할 수 있는 부분의 길이 200mm이상 (단, 이탈방지 기능을 가진 주축은 95mm)
		차륜이 바깥지름 125mm이상의 타이어
		차륜주축을 축으로 회전될 것

업 체 명		점검일자
품 목 명	벽 연결용 철물

1. 외관

2. 구조

구분	점검항목	기 준 치	점 검 결 과		비 고
			시료1	시료2
외관	각 부분은 현저한 손상, 변형, 또는 부식이 없을 것
	합격 각인□안□은 표시되어 있는가
구조	최대사용길이	1,200mm 이하
	주재	길이조정이 가능하고, 이탈방지 기능이 있을 것
	조임철물의 판두께	3.0mm 이상
	주재와 부착철물의 사이	독립구조
	선단에 나사가 있는 부착철물 나사의 지름	9.0mm 이상 (나사산 포함)

업 체 명		점검일자
품 목 명	강관틀비계용 주틀의 연결핀

1. 외관

2. 구조

구분	점검항목	기 준 치	점 검 결 과		비 고
			시료1	시료2
외관	각 부분은 현저한 손상, 변형, 또는 부식이 없을 것
	합격 각인□안□은 표시되어 있는가
구조	삽입관 및 이음관의 두께	2.2mm 이상
	이음관의 양단부분의 길이	95mm 이상
	이탈방지기능과 그 기능이 확실함을 확인 가능할 것 단, 암록을 겸용하는 연결핀은 제외

업 체 명		점검일자
품 목 명	단관비계용 단관조인트

1. 외관

2. 구조

구분	점검항목	기 준 치	점 검 결 과		비 고
			시료1	시료2
외관	각 부분은 현저한 손상, 변형, 또는 부식이 없을 것
	합격 각인□안□은 표시되어 있는가
구조	삽입관 및 이음관의 관두께	2.2mm이상
	단관에 꽃을수 있는 이음 관의 양측부분의 길이	각각 95mm 이상
	이탈방지 기능과 그 기능이 확실히 작동하는 것을 확인할 수 있을 것

업 체 명		점검일자
품 목 명	클램프

1. 외관

2. 구조

구분	점검항목	기 준 치	점 검 결 과		비 고
			시료1	시료2
외관	각 부분은 현저한 손상, 변형, 또는 부식이 없을 것
	합격 각인□안□은 표시되어 있는가
구조	본체의 판두께	3.0mm 이상
	덮개의 판두께	3.0mm 이상
	볼트의 지름	9.0mm 이상 (나사산까지포함)

업 체 명		점검일자
품 목 명	조절형 받침철물

1. 외관

2. 구조

구분	점검항목	기 준 치	점 검 결 과		비고
			시료1	시료2
외관	각 부분은 현저한 손상, 변형, 또는 부식이 없을 것
	합격 각인□안□은 표시되어 있는가
구조	받침판의 판 두께	5.5mm 이상
	받침판의 변길이	120mm 이상
	주틀의 기둥재에 꽂을 수 있는 길이	95mm 이상
	받침판은 2개 이상의 못구멍이 있을 것

업 체 명		점검일자
품 목 명	엘리베이터 개구부 난간틀

1. 외관

2. 구조

구분	점검항목	기 준 치	점 검 결 과		비고
			시료1	시료2
외관	각 부분은 현저한 손상, 변형, 또는 부식이 없을 것
	합격 각인□안□은 표시되어 있는가
구조	외부수직재는 L 형강형태로 모서리부에 밀착가능한 구조 일 것
	폭목의 높이는 110mm 이상
	난간대는 폭조절이 가능한 구조로 최대폭과 최소폭의 차이는 600mm 이하 일 것

업 체 명		점검일자
품 목 명	철골용 클램프

1. 외관

2. 구조

구분	점검항목		기준치	점검결과		비 고
				시료1	시료2
외관	각 부분은 현저한 손상, 변형, 또는 부식이 없을 것
	합격 각인□안□은 표시되어 있는가
구조	부착부	이탈되지 않는 구조일 것
		나사의 직경	11mm 이상 (나사산포함)
		나사의 설치위치	A=11mm 이상, B=18mm 이상
	긴결부	본체 및 뚜껑의두께	3.0mm 이상
		볼트의 나사부직경	9.0mm 이상 (나사산포함)
	부착부와 긴결부의 접합은 용접, 볼트 또는 리벳등의 방법으로 할 것

업 체 명		점검일자
품 목 명	안전난간지주

1. 외관

2. 구조

구분	점검항목	기 준 치	점 검 결 과		비 고
			시료1	시료2
외관	각 부분은 현저한 손상, 변형, 또는 부식이 없을 것
	합격 각인□안□은 표시되어 있는가
구조	난간지주	난간지주의 재질은 SPS500적합하거나 그 이상 (원자재 구입내역서 확인)
		지주본체 체결부, 상부난간대 고정부, 중간난간대 고정부 등이 용접 또는 절곡가공 등에 의하여 일체 로 된 구조일 것
		높이는 900mm이상,
		방청효과가 있는 도장 또는 도금을 한 것
	상부 및 중간난간대	난간대를 견고하게 고정시킬 수 있는 구조일 것
		고정부 볼트 등의 돌출물은 매입형으로 하거나, 또 는 덮개를 설치할 것
		중간난간대 고정부는 난간지주 높이의 중앙부분에 중간 난간대를 위치하도록 설치하여야 한다
	설치부	풀림을 방지하는 기능을 갖출 것
		하중이 작용한후 이탈되지 않는 구조일 것

업 체 명		점검일자
품 목 명	통로용 작업발판

1. 외관

2. 구조

구분	점검항목		기 준 치		점 검 결 과		비 고
					시료1	시료2
외관	각 부분은 현저한 손상, 변형, 또는 부식이 없을 것
	합격 각인□안□은 표시되어 있는가
구조	바닥재	수평재와 보재가 용접 및 절곡가공으로 일체식 구 조일 것
		2개이상으로 구성된 것의 바닥재사이 틈간격은 30mm이하
		바닥판에 미끄럼방지조치
	수평재	전길이에 미끄럼방지 조치
	휨이나 뒤틀림이 없을 것
	용접은 원칙적으로 아크용접 할 것
	강재 발판의 경우 방청효과가 있는 도장 또는 도금된 것
	폭(mm)□길이(mm)
	위표에 명시된 치수 이외의 것으로 폭이 200mm 이상일 경우에도 이를 특수 치수로 본 기준을 적용한다.

업 체 명		점검일자
품 목 명	측벽용 브라켓

1. 외관

2. 구조

구분	점검항목	기 준 치	점 검 결 과		비 고
			시료1	시료2
외관	각 부분은 현저한 손상, 변형, 또는 부식이 없을 것
	합격 각인□안□은 표시되어 있는가
구조	수평재의 길이	900mm 이상, 1,200mm 이내
	브라켓 지점간의 거리	900mm 이상
	수평재	3.3mm 이상 강관이외의 것은 2.0mm 이상
	경사재
	수직재
	부착철물의 철판두께	6.0mm 이상
	부착철물의 볼트지름	16mm 이상 (나사산을 포함)
	수평재에서 강관비계 기둥재의 탈락을 방지하기 위한높이 (탈락방지조치)	30mm 이상

업 체 명		점검일자
품 목 명	피벗형 받침철물

1. 외관

2. 구조

구분	점검항목		기준치			점검결과		비 고
						시료1	시료2
외관	각 부분은 현저한 손상, 변형, 또는 부식이 없을 것
	합격 각인□안□은 표시되어 있는가
구 조	공통	c c □ □□□□ □□□□ □ □ □ d □ d □ □ □ □□□ □□□ □ □□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □□□□□□□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □a □ □ □ □ □b □ □ □ □ □ □ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □b □a □ □□□ □□□□□ □□□□ □ □ □ □ □ □ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□□		a	75mm이상
				b	60mm이상
				c	60mm이상
				d	35mm이상
		구좌		경사각도 0□∼ 45□ 조절가능 할 것
				판두께	6.0(□0.6)mm 이상
				볼트	□12mm 이상 2개
				너트구멍	□12mm 이상 2개
				못구멍	□4mm 이상 2개
		강관은 휨,패임,깨짐,갈라짐 등의 결함이 없는 것이어야 한다
		재료의 가공 및 공작은 휨, 비틀림 등에 의한 강도의 저하가 없어야 한다
		수좌와 구좌부착은 용접등에 의한다
		받침철물은 방청효과가 있는 도금을 하여야 한다

업 체 명		점검일자
품 목 명	수직보호망

1. 외관

2. 구조

구분	점검항목		기 준 치	점 검 결 과		비 고
				시료1	시료2
외관	각 부분은 현저한 손상, 변형, 또는 부식이 없을 것
	합격 각인□안□은 표시되어 있는가
구조	그물의 외관		끊어짐,풀림,뒤틀림,얼룩등 사용상 유해한 결점이 없을 것
	금속고리형	금속고리 등이 쉽게 탈락하지 않는 이음매 없는 동 또는 동합금
		고리간격	350mm 이하
		구멍내경	10mm 이상
		구멍중심에서 망단부의 거리 : 17mm이상
	마무리치수(cm) (폭cm□길이cm)		183 +2-1 □ 510 +5-1
	형상		일그러짐이 없을 것

업 체 명		점검일자
품 목 명	안전방망

1. 외관

2. 구조

구분	점검항목		기 준 치	점 검 결 과		비 고
				시료1	시료2
외관	각 부분은 현저한 손상, 변형, 또는 부식이 없을 것
	합격 각인□안□은 표시되어 있는가
구조	방망	구성	방망사, 테두리로우프, 재봉사 및 달기로우프로 구성
		그물코 형상	사각, 마름모 형상의 그물코로서 크기는 성 능검합격증의 표기된 그물코 크기 이하일 것
		종류	개구리매듭방망, 무매듭방망, 라셀방망중의 하나일 것
		달기 로우프	방망의 모서리에 설치할 것
			길이는 2m 이상을 원칙, 1개의 지지점에 2개의 달기로우프로 체결하는 경우 각각의 길이를 1m이상으로 할 수 있다
		방망의 변길이가 3m를 넘는 것은 3m이내마다 등간격으로 달기로우프를 설치할 것

업 체 명		점검일자
품 목 명	고정형 받침철물

1. 외관

2. 구조

구분	점검항목	기 준 치	점 검 결 과		비고
			시료1	시료2
외관	각 부분은 현저한 손상, 변형, 또는 부식이 없을 것
	합격 각인□안□은 표시되어 있는가
구조	받침관의 두께	2.2mm 이상
	단관을 꽂을 수 있는 부분의 길이	95mm 이상
	받침판의 판두께	5.4mm 이상
	받침판의 각변길이	120mm이상
	받침판은 물빼기 구멍과 2개의 못구멍이 있을 것

업 체 명		점검일자
품 목 명	방호선반

1. 외관

2. 구조

구분	점검항목	기 준 치	점 검 결 과		비고
			시료1	시료2
외관	각 부분은 현저한 손상, 변형, 또는 부식이 없을 것
	합격 각인□안□은 표시되어 있는가
구조	바닥판 아연도강판의 두께는 1.2mm이상
	상· 브라켓 철판의 두께는 4.5mm이상
	바닥판은 강풍, 돌풍에 안전하도록 구멍뚫린 구조 일 것

3. 재사용 가설기자재 자율등록제

□ 관련: 노동부 산안(건안)68322-22(2003.1.30)

□ 시행일: 2003년 3월 10일부터

□ 대상품목 : 성능검정 대상인 30종의 기설기자재 중 1회 용품인 수직보호망, 안전방망을 제외한 28종의 가설기자재

□ 자율등록제품에 대한 조치사항

o 등록업체 제품은 반드시 □재사용 등록품□이란 아래 스티커를 부착사용

o 스티커 부착된 등록업체 제품은 감독 및 단속면제

o 건설현장 감독 및 단속시 자율등록업체 제품 사용토록  행정지도

[스티크 견본]